Příloha č. 7

METODIKA ZADAVATELE PRO POSOUZENÍ SLOŽENÍ SOLI

Uchazeč je povinen postupovat při analýze soli v rámci zakázky podle následujících postupů:

- Analýza soli

Standardní analýzy soli, stanovené TP 116, budou prováděny výhradně akreditovanými laboratořemi.

- Analýza množství nerozpustných látek

Postup: Z každého vzorku posypové soli bude připraven roztok soli (hmotnost soli m0 = 1000 g, objem přidané destilované vody 4000 ml). Sůl nebude nijak upravována (drcením, mletím atd…). K přípravě roztoků bude použita destilovaná voda o laboratorní teplotě. Roztok bude míchán 2 hodiny pomocí magnetického míchadla při laboratorní teplotě (roztok nebude pro urychlení rozpouštění zahříván) nebo třepáním v uzavřené PET lahvi na horizontální třepačce. Dále budou roztoky přefiltrovány pomocí předen vysušeného a zváženého kovového síta (hmotnost m1 v g) s velikostí ok 0,063 mm (síto DIN 4188). Nerozpustné látky (NL) zachycené na sítu budou důkladně několikrát promyty pomocí destilované vody (odstranění roztoku soli, který by zvyšoval podíl NL). Poté bude síto obsahující NL následně vysušeno při 105 °C a zváženo (hmotnost m2 v g). Hmotnost NL obsažených v daném vzorku, m (v g), je dána rozdílem:

m = m2 – m1		(1)

a obsah NL v hmotnostních procentech „hm.%“ ve vzorku soli, pNL, je dán vzorcem:

pNL = m / m0 . 100 = m / 10 	(2)

- Kritérium hodnocení nerozpustných látek

Zkoušce vyhoví takový vzorek posypové soli, který bude obsahovat dle výše uvedeného postupu (bod 2) méně jak 0,6 hm. % nerozpuštěných látek. V případě výsledku v intervalu 0,5 – 0,7 hm.% se provádí ještě jedno stanovení a hodnotí se dle výše uvedeného průměru obou stanovení.