Příloha č. 9

OBSAH ŠKODLIVIN

Obsah škodlivin v chemických rozmrazovacích materiálech dle TP 116 – 07/2015

(obsah v mg/kg sušiny)

| Položka č. | Název | Limit | Hodnota deklarovaná uchazečem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hliník 1) | 50 |  |
| 2. | Arzen | 2,5 |  |
| 3. | Chrom celkový | 5 |  |
| 4. | Kadmium | 2 |  |
| 5. | Měď | 5 |  |
| 6. | Nikl | 5 |  |
| 7. | Olovo | 5 |  |
| 8. | Rtuť | 0,5 |  |
| 9. | Zinek | 20 |  |
| 10. | Kobalt | 2 |  |
| 11. | Fluoridy | 50 |  |
| 12. | Sulfidy | 2 |  |
| 13. | Kyanidy celkové 2) | Min. 3 – max. 125 |  |
| 14. | Uhlovodíky C10-C40 1) | 100 |  |
| 15. | Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU 3) | 0,2 |  |
| 16. | Polychlorované bifenyly PCB 4) | 0,1 |  |

- Limity pro hliník a uhlovodíky platí pro vedlejší produkty solí a odpadních solí. U přírodních solí (kamenná sůl, sůl získaná z mořské vody či solného roztoku) není potřeba tyto parametry stanovovat.

- Metodiky pro stanovení kyanidů uvádí ČSN 75 7415 Jakost vod – Stanovení celk. kyanidů po destilaci – metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická.

- Stanoví se suma uhlovodíků uvedených v TP 116 – 07/2015.

- Stanoví se suma 6 kongenerů PCB: č. 28, 52, 101, 138, 153, 180.